Техническая характеристика

Бумага А4, используемая для печати, немелованная, без волокон, получена механическим способом, должна соответствовать системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, плотность по ISO 536 80 г/м2, яркость не менее 105 %, белизна по ISO 11475. , CIE% 163±3%, толщина по ISO 534 не менее 104 мкм, непрозрачность по ISO 2471 не менее 93%, шероховатость не более 220 мл/мин, влажность 3,5-4,5%, масса 1 м² - 80 грамм, размер 210 мм х 297 мм, цвет белый, поверхность гладкая, непрозрачность по ГОСТам, предназначена для односторонней и двусторонней печати. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Доставку и обработку товара осуществляет поставщик