ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

| П Р О Д У К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Բ | Название и CPV-код согласно графику закупок | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена за единицу Тысяча драм/ | Общая цена/ Тысяча драм// | Общее количество | Обслуживание |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Срок* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Пьянство запчасти для измерительных приборов /ленточная бумага/ CPV – код 38431411/2 Հ4269 | Согласно приложению 1 | штук | 620 | 6 200 000 | 10 000 | Налбандяна 130 | В течение 20 дней после вступления договора в силу : |

Приложение -1

Технические характеристики Չ/Բ - 2

Термопринтер ленты для алкотестера

- Олкотестер термопринтер ленточной бумаги предназначена для использования

в специальном алкотестере, измеряющем пьянство, для печати количества алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе и других введенных данных:

Физические свойства бумаги:

Срок хранения печатной информации: не менее 20 лет (в темном месте с температурой 23 градуса, относительной влажностью 50% или менее) в условиях:

| Продукт | Единица | Критерии | Метод тестирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной вес/ масса | грамм | 56 +/- 5 | J I S – P 8124 |
| Толщина | мм | 62 +/- 5 | J I S – P 8118 |
| Гладкость | секунда | мин. 700 | J I S – P 8123 |
| Простота /сторона печати/ | % | мин. 75, макс. 0,12 | J I S – P 8123 |
| Сила упругости | KN/m | мин. 2,0-1,0, макс․ 3,2-1,7 | J I S – P 8113 |
| Прочность на разрыв | KN/m | мин. 200, макс․ 310-330 | J I S – P 8116 |
| Размеры | Ширина-5.7 см, длина-560 см |  |  |

Цветовые особенности

| Продукт | Критерии | Метод тестирования |
| --- | --- | --- |
| Цвет изображения | Черный | Метод развития цвета |

Особенности динамических цветов

| Начальная температура для оптической плотности 0,20 | 0,70 - 0,74 | Напряжение: 24.0 В Сопротивление: 1,650 Плотность: 7,7 мм |
| --- | --- | --- |
| Светостойкость / для фона/ Светостойкость/для картины/ | макс․ 0,20, мин․ 0,07 макс․ 1,00, мин․ 1,27 | 5,000 люкс, 100 часов |
| Влагостойкость / для фона/ Влагостойкость/для картины/ | макс․ 0,20, мин․ 0,07 макс․ 1,00, мин․ 1,20 | 40° C, 90% RH, 24 часа |
| Термостойкость / для фона/ Теплостойкость/для картины/ | макс․ 0,20, мин․ 0,07 макс․ 1,00, мин․ 1,11 | 60° C, сухой, 24 часа |