**Չափաբաժին 1 - Հեղուկ սիլիկոն**

Բաղկացած է հիմքից և կարծրացուցիչից (կատալիզատոր):

Նախատեսված է օգտագործել արհեստական քարի, սվաղի, դեկորատիվ երեսպատման սալիկների, ճարտարապետական, պատմական օբյեկտների վերականգնման, մեխանիզմների մասերի վերականգնման, կահույքի և կահույքի պարագաների արտադրության, մոդելավորման, մոմերի և օճառների արտադրության մեջ, ինչպես նաև տարբեր նյութերի ձուլման համար, ինչպիսիք են գիպսը, մոմը և օճառը:

Պոլիեսթերի և էպոքսիդային խեժերի, հեղուկ պլաստմասսայի և պոլիուրեթանային փրփուրի ձևավորման ժամանակ բաժանարար միացություններ չեն պահանջվում:

Ապրանքանիշը: M40

- Գույնը: Սպիտակ

- Կարծրացուցիչի համամասնությունը. 2%

- Կյանքի ժամանակը (րոպե, 22-23°C ջերմաստիճանում, 1,8% կարծրացուցիչով): 20

- Պոլիմերացման ժամանակը (ժամ, +25°C): 3-4

- Ափի կարծրություն (A°) ±2: 40 միավոր

- Խտությունը (գ/սմ3): 1.08

- Մածուցիկություն (cps ժամը 25°C) ±1000: 23000

- Առաձգական ուժ (MPa): ≥4.0

- Առաձգական ուժ (kN/m2): ≥20.94

- Երկարում ընդմիջման ժամանակ ( % ): ≥360

- Գծային նեղացում ( % ): ≤0.3

- Փաթեթավորումը 5-ից 20 կգ-անոց տարա:

**Պարտադիր պայման՝**

**Մատակարարման ժամկետը՝ Պայմանագիրը կնքելու օրվաից մինչև 20 օրացուցային օր:**

**Մատակարարումը, բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:**

**Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին առնվազն 1 տարի:**

**Лот 1 - Жидкий силикон**

Жидкий силикон Состоит из основы и отвердителя (катализатора): Предназначен для использования в производстве искусственного камня, штукатурки, декоративной облицовочной плитки, реставрации архитектурных, исторических объектов, реставрации деталей механизмов, производстве мебели и мебельных аксессуаров, лепке, воске и мыле, а также для литья различных материалов, таких как гипс, воск и мыло: При формовании полиэфирных и эпоксидных смол, жидких пластиков и пенополиуретана разделительные составы не требуются.

- Марка: M40

- Цвет: белый

- Пропорция отвердителя: 2%

- Время жизни (мин, при 22-23°C, при 1,8% отвердителя): 20

- Время полимеризации (часов, при +25°C): 3-4

- Твердость по Шору (A°) ±2: 40 ед.

- Плотность (г/см³): 1.08

- Вязкость (cps при 25°C) ±1000: 23000

- Предел прочности (MPa): ≥4.0

- Прочность на разрыв (kN/m²): ≥20.94

- Удлинение при разрыве (%): ≥360

- Линейная усадка (%): ≤0.3

- Упаковка в контейнеры от 5 до 20 кг

**Обязательное условие՝ Срок поставки: до 20 календарных дней со дня подписания контракта.**

**Поставка, разгрузка осуществляется поставщиком.**

**Срок годности: не менее 1 года на момент поставки.**