**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| CPV | Наименование Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена |  | Մատակարարման | |
| Ենթակա քանակը Количество | Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 44111413 | Յուղաներկ  Масляная краска | Շեն National կամ համարժեքներ ABC FARBEN MA-15, Маслотекс փայլուն, գույնը՝ կանաչ, մակերեսի փայլի մակարդակը ` 50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ չցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49%-70%; կպչունության ինդեքս մինչև 1 միավոր; տեսակարար կարծրություն 0,15÷0,2 պայ.միավ.; պայմանական մածուցիկություն 60÷120 պայ.միավ.; ազդեցության ուժը` ավելի քան 40%; ծածկողունակություն ՝ 60÷100 գ/քմ., ծախսը- 90÷150գ/մ²- 1շերտ չորացման ժամանակը՝ 14÷24 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը՝ 1.0÷1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարրան` 0.9÷10 լ: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 6 ամիս։  Шен National или аналоги ABC FARBEN MA-15, Маслотекс глянцевая с блеском, цвет – зеленый, уровень блеска поверхности – 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14÷24 час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, Ёмкость – 0.9÷10 литровый. При поставке срок годности должен быть не менее 6 месяцев. | Կգ  кг | 300 | 1500 | 450000 | 300 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирская обл․, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքման օրվանից 2026թ. Փետրվարի 27  Договор действует с даты заключения по 27 февраля 2026 года. |
| 2 | 44111413 | Յուղաներկ  Масляная краска | Շեն National կամ համարժեքներ ABC FARBEN MA-15, Маслотекс։ Փայլուն,գույնը–սպիտակ, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ չցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49%-ից մինչև 70%; կպչունության ինդեքսը մինչև 1 միավոր տեսակարար կարծրությունը-0,15÷0,2պայ.միավ; պայմանական մածուցիկությունը 60÷120պ.միավ․ ազդեցության ուժը` ավելի քան 40%; ծածկողականությունը ՝60÷100 գ/քմ.,ծախս-90÷150գ/մ² -1 շերտ չորացման ժամանակը-14÷24 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը 1.0÷1.3կգ/լ, չոր նստվածքը`65%, տարրան`0.9÷10 լ: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 6 ամիս։  Шен National или аналоги ABC FARBEN MA-15, Маслотекс глянцевая с блеском, цвет –белая,уровень блеска поверхности –50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 бал-ла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14÷24 час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, Ёмкость – 0.9÷10 литровый. При поставке срок годности должен быть не менее 6 месяцев. | Կգ  кг | 2000 | 1500 | 3000000 | 2000 |
| 3 | 44111413 | Յուղաներկ  Масляная краска | Շեն National կամ համարժեքներ ABC FARBEN MA-15, Маслотекс։ Փայլուն,գույնը– կարմիր, մակերեսի փայլի մակարդակը ` 50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ չցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49%- 70%; կպչունության ինդեքսը -մինչև 1 միավոր; տեսակարար կարծրությունը 0,15÷0,2պայ.միավ;պայմանական մածուցիկությունը-60÷120 պ.միավ․ ազդեցության ուժը`ավելի քան 40%; ծածկողականությունը՝60÷100 գ/քմ.,ծախս-90÷150գ/մ² -1շերտ չորացման ժամանակը-14÷24 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը-1.0÷1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%,տարրան`0.9÷10լ: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 6 ամիս։  Шен National или аналоги ABC FARBEN MA-15, Маслотекс глянцевая с блеском, цвет–красная, уровень блеска поверхности - 50% и более; доля нелетучих компонентов в составе – от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14÷24час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, Ёмкость – 0.9÷10 литровый. При поставке срок годности должен быть не менее 6 месяцев. | Կգ  кг | 200 | 1500 | 300000 | 200 |
| 4 | 44111413 | Յուղաներկ  Масляная краска | Շեն National կամ համարժեքներ ABC FARBEN MA-15, Маслотекс։ Փայլուն,գույնը– դեղին, մակերեսի փայլի մակարդակը `50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ չցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49%-70%; կպչունության ինդեքսը -մինչև 1 միավոր; տեսակարար կարծրությունը-0,15÷0,2պայ.միավ; պայմանական մածուցիկությունը - 60÷120պ.միավ․ ազդեցության ուժը` ավելի քան 40%; ծածկողականությունը՝ 60÷100 գ/քմ.,ծախս-90÷150գ/մ² -1շերտ չորացման ժամանակը-14÷24ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը՝ 1.0÷1.3կգ/լ, չոր նստվածքը`65%, տարրան`0.9÷10լ: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 6 ամիս։  Шен National или аналоги ABC FARBEN MA-15, Маслотекс глянцевая с блеском, цвет – желтая, уровень блеска поверхности –50% и более; доля нелетучих компонентов в составе –от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вязкость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость – 60-100 г/кв.м, время высыхания -14÷24 час+20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, Ёмкость – 0.9÷10 литровый. При поставке срок годности должен быть не менее 6 месяцев. | Կգ  кг | 300 | 1500 | 450000 | 300 |
| 5 | 44111413 | Յուղաներկ  Масляная краска | Շեն National կամ համարժեքներ ABC FARBEN MA-15, Маслотекс։ Փայլուն, գույնը` շագանակագույն, մակերեսի փայլի մակարդակը` 50% կամ ավելի; բաղադրության մեջ չցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49%-70%; կպչունության ինդեքսը -մինչև 1 միավոր; տեսակարար կարծրությունը-0,15÷0,2պ. միավ, պայմանական մածուցիկությունը՝ 60÷120պ.միավ․, ազդեցության ուժը` ավելի քան 40%; ծածկողականությունը՝ 60÷100 գ/քմ., ծախս-90÷150գ/մ²- 1շերտ չորացման ժամանակը՝ 14÷24 ժամ +20C, մթնոլորտակայուն խտությունը-1.0÷1.3կգ/լ, չոր նստվածքը`65%, տարրան` 0.9÷10լ։ Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 6 ամիս։  Шен National или аналоги ABC FARBEN MA-15, Маслотекс глянцевая с блеском, цвет – коричневая, уровень блеска поверхности –50% и более; доля нелетучих компонентов в составе –от 49% до 70%; пока затель адгезии – до 1 балла; удельная твердость – 0,15-0,2 у.е.; условная вяз-кость – 60-120 у.е.; ударная прочность – более 40%; укрывистость  60-100 г/кв.м, время высыхания -14÷24 час +20˚C, плотность атмосферы -1.0-1.3 кг/л, осадка 65%, расход - 90÷150г/м² - 1слой, тара – 0.9÷10 литровый. При поставке срок годности должен быть не менее 6 месяцев. | Կգ  кг | 300 | 1500 | 450000 | 300 |
| 6 | 44111417 | Գրունտ –էմալ (կոմպլեկտ)  Грунт-эмаль (комплект) | Մետաղի համար։ ТУ-2310-052-98310821-2011 կամ համարժեքը, ջրակայուն,գույնը-կանաչ, 2 բաղադրամասով չորացնող բաղադրամասը էմալի հետ միասին կոմպլեկտով, ըստ անհրաժեշտ քանակի, տարրան` 12-25 կգ: Հիմնական նյութը էպօքսիդային խեժ, տեսքը միատեսակ կիսափայլ մակերեսով, չթռնող նյութերի զանգվածային բաժինը - 72-78%, պայմանական մածուցիկությունը ըստ B3-246 (ծայրափողակ 4) -70վ, չորացման ժամանակը մինչև 3 աստիճան t (20 ±0,5)°C - 4ժամ, թաղանթի ամրությունը հարվածի ժամանակ -50սմ,թաղանթի ճկման ամրությունը-3մմ,դիմադրությունը կանգնած ջրի ազդեցության ժամանակ (20±2)°С-72ժամ, ներկի տրորման աստիճանը - 40մկմ, կպչողունակությունը՝ 1միավոր: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 4 ամիս։  Для металла, ТУ-2310-052-98310821-2011 или эквивалент, водостойкий, цвет- зеленый, с 2-х ингридиентов, ингридиент отвердителя вместе с смесью краски, соответствующим количеством, тара 12÷25 кг. Основа материала- эпоксидная смола, внешний вид пленки - однородная полуматовая поверхность, массовая доля нелетучих веществ -72-78%, условная вязкость по В3-246 (сопло 4) -70с, время высыхания до степени 3 при t (20±0,5)°С -4 ч, прочность пленки при ударе -50 см, прочность пленки при изгибе -3 мм, стойкость к статическому воздействию воды при (20±2)°С-72 ч, степень перетира -40 мкм, адгезия -1 балл. При поставке срок годности должен быть не менее 4 месяцев. | Կգ  кг | 300 | 2000 | 600000 | 300 |
| 7 | 44111417 | Օլիֆ  Олифа | ‘’Ակսոլ’’ կիսաբնական, չորացման ժամանակը 24 ժամ, 1÷8 կգ տարրաներով, կիրառման ջերմաստիճանը- 5C÷30C: Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 10 ամիս։  ‘’Аксол’’ полунатуральный, время высыхания 24 часа, тары- 1÷8кг, температура применения- 5C÷30C․ При поставке срок годности должен быть не менее 10 месяцев. | Կգ  кг | 100 | 1500 | 150000 | 100 |
| 8 | 44831300 | Ջրամեկուսիչ նյութ Гидроизоляционный материал | Ceresit CL 51 կամ համարժեքը Sopro FDF 525  Մոդիֆիկացված ջրային պոլիմերային դիսպերսիա, խտությունը՝ 1.55±0.05 կգ/դմ², թանձրությունը՝ մածկանման, 1-ին շերտի չորացման ժամանակը՝ 30 րոպե ÷ 2 ժամ, 2-րդ շերտի չորացման ժամանակը՝ 4 ժամ, պատրաստությունը կերամիկական սալիկների տեղադրման համար՝ վերջին շերտը քսելուց 4 ժամ հետո, անջրանցիկությունը 7 օրական հասակում պետք է լինի ոչ պակաս՝ 0,2ՄՊա, ճաքերի փակելու ունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.75 մմ,բետոնի կպչողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.5 ՄՊա, ջերմակայունությունը՝ մինչև +70°C, 2 շերտի ծախսը՝ 1÷1.4 կգ/մ², Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 10 ամիս։  Ceresit CL 51 или аналог Sopro FDF 525  Модифицированная водная дисперсия полимеров, плотность 1,55±0,05кг/дм², консистенция пастообразная, время высыхания 1-ого слоя 30мин÷2ч, время высыхания 2-ого слоя 4ч, готовность к укладке керамических плиток через 4ч после нанесения последнего слоя, водонепроницаемость в возрасте 7 суток не менее 0,2МПа способность перекрывать трещины не менее 0,75мм, адгезия к бетону- не менее 1,5Мпа, термостойкость- до +70°C, расход 2 слоя 1÷1,4кг/м². При поставке срок годности должен быть не менее 10 месяцев. | Կգ  кг | 250 | 1400 | 350000 | 250 |
| 9 | 39541140 | Ջրամեկուսիչ ժապավեն Лента гидроизоляционная | Ceresit CL 152 կամ համարժեքը Gidro flex  Ժապավենի լայնությունը՝ 120÷150մմ, ժապավենի գլանափաթեթի երկարությունը՝ 10մ, առաձգական, ապահովում է հուսալի միացում, ջրակայուն է, ձգմանը դիմացկուն, կպչուն , երաշխիքը՝ մատակարարման պահից 12 ամիս։  Ceresit CL 152 или аналог Gidro flex  Ширина ленты- 120÷150мм, длина ленты рулона 10м, эластичная, обеспечивает надежное соединение, водонепроницаемая, прочная на растяжение, оклеечная, гарантия: 12 месяцев с даты поставки. | Մ  М | 150 | 1950 | 292500 | 150 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9։00 մինչև 15։30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, не использованными, с сертификатом или паспортом качества.
2. Срок предоставления подписанного участником акта приёмки-передачи – 30 рабочих дней.
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриплощадочного и пропускного режимов, действующих на АЭС.
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке товара минимум за один рабочий день до её осуществления; поставка может быть осуществлена в рабочие часы с 09:00 до 15:30.
6. Менеджер по контракту: М. Карапетян, тел. 010280035, email: [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)