|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ A4 ԹՂԹԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ\*** | | | |
|  |  |  |  |
| **Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **CPV** | **Ապրանքի անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը\*\*** |
| 1 | 30197622 | Թուղթ A4 ֆորմատի | А4, չկավճած բարձր որակի թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝առնվազն 80 գ/մ2 (առանց շեղումների), սպիտակությունը 90%.(CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ: Չափերը՝ 210X297 մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար, պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար, հաստությունը` 108մկմ, անթափանցելիությունը` 94%-ից ոչ պակաս, անհարթությունը (шероховатость) ոչավել` 180մլ/ր, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, արխիվային պահպանման ժամկետ՝ ոչ պակաս քան 150 տարի, օդի անցանելիություն՝ 1700 մլ/ր գործարանային փաթեթավորմամբ՝ առանց վնասվածքների ու պատռվածքների: Յուրաքանչյուր տուփում թերթերի քանակը` 500 հատ (առանց շեղումների), մեկ տուփի քաշը՝ 2,5 կգ, /առանց շեղումի/: Եվրոպական արտադրության կամ համարժեք. ISO 14001, ISO 9706, OHSAS 18001, SFI, FSC, PEFC ստանդարտներին համապատասխան (անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել համապատասխանությունը հավաստող սերտիֆիկատներ): Անհրաժեշտ է ներկայացնել վերոնշյալ մասնագրերը արտադրողի կողմից հավաստող նամակ-գրություն՝ ուղղված մատակարարի անունով: Մատակարարման ժամանակ անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքի օրիգինալության հավաստագիր (Certificate of Origin) փոխադրումը մատակարարի կողմից |