ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակար-գման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 24911900 | Էպոքսիդա-յին սոսինձ  Эпоксид-ный клей | «Дифенс-ЭК», երկկոմպոնենտանի՝բաղադրությունը А-խիտ մածուկ, բաղադրությունը Б- ցածր մա- ծուցիկության հեղուկ, քիմիադիմացկուն սալիկների համար,TУ 5716-002-50697319-2015 կամ համարժեքը, 3÷5 մմ շերտի հաստության դեպքում մոտավորապես ծախսը՝ 5÷6կգ/ 1մ² սալիկի համար է (առանց կարի նախապատրաստման), մոդիֆիկացված Էպոքսիդային խարնուրդ, մանրադիսպերսիոն լցանյութեր և հավելանյութեր, խառը ամինային տիպի կարծրացուցիչներ, ամրության սահմանը սեղման դեպքում ոչ պակաս 50Մպա, ամրության սահմանը ձգման դեպքում ոչ պակաս 22Մպա, բետոնի կպչողունակությունը ոչ պակաս 3,5Մպա, կերամիկայի, բազալտի հետ կպչողունակությունը ոչ պակաս 2Մպա, թթվակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95%, ալկալիակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95%, խարնուրդի կենսունակությունը t 20°±3°C դեպքում ոչ պակաս 40րոպե, տարայի տեսակը՝ 10կգ պլաստիկ դույլ։  Պահպանման երաշխիքային ժամկետը օրիգինալ փաթեթավորման դեպքում,երբ հաշվի է առնված փոխադրման պայմանները - ոչ պակաս 6 ամիս արտադրման օրվանից։ Կամ համարժեքը «Арзамит 5»,  իր А և Б բաղադրիչներով:  «Дифенс-ЭК», двухкомпонентный: состав А- густая, паста, состав Б-слабовязкая жидкость, для химстойких плиток, ТУ 5716-002-50697319-2015 или аналог,в толщине слоя 3÷5мм составляет примерно 5÷6 кг/1 м² плитки (без разделки швов), модифицированный эпоксидный состав, мелко дисперсный наполнитель и заполнитель, целевые добавки, смесевой отвердитель аминного типа, предел прочности при сжатии, не менее 50 Мпа, предел прочности на растяжение, не менее 22 Мпа, адгезия: к бетону, не менее 3,5 Мпа, к керамике, базальту, не менее 2 Мпа, коэффициент кислотостойкости не менее 95%, коэффициент щелочестойкости, не менее 95%, жизнеспособность состава при t 20° ± 3°C не менее 40мин., вид тары- пластиковое 10кг ведро․  Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий транспортировки - не менее 6 месяцев с даты производства**.** Или аналог«Арзамит 5» с его компонентами А и Б. | կգ | 500 | 4000 | 2000000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  **г.** Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքման օրվանից 2026թ. մարտ ամիս:  с даты заключения Договора до марта 2026 года |
| 2 | 44831200 | Էպոքսիդային քսանյութ  Эпоксидная затирка | «Дифенс-ЭЗ», կարերի համար, քիմիադիմացկուն, քսանյութի բաղադրության մեջ մտնում են երկու բաղադրիչ՝ А-խիտ մածուկ, Б- պնդարար, ТУ 5716-001-50697319-2015 կամ հանարժեքը, չորացման ժամանակը՝ 24ժ, կարի լայնությունը՝ 1÷ 15մմ, ծախսը՝ 6կգ/1մ², կիրառման ջերմաստիճանը՝+18-ից +23°C, աշխա- տանքային ջերմաստիճանը՝ -30-ից+100°C, էպոքսիդային հիմքով խարնուրդի կենսունակությունը՝ 40 րոպե, խոնավակայուն, ցրտադիմացկուն, տարայի տեսակը՝ 5կգ պլաստիկ դույլ,  թթվակայունության գործակիցը՝ ոչ պակաս 95%, ալկալիակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95% ամրության սահմանը սեղման դեպքում ոչ պակաս 50Մպա, ամրության սահմանը ձգման դեպքում ոչ պակաս 22Մպա,հոսունության դիմադրությունը՝ (դիմադրո ղականությունը հեղեղափլվածքին) ոչ ավելի 2մմ։  Պահպանման երաշխիքային ժամկետը օրիգինալ փաթեթավորման դեպքում, երբ հաշվի է առնված փոխադրման պայմանները - ոչ պակաս 6 ամիս արտադրման օրվանից։  «Дифенс-ЭЗ», для швов, химстойкая, состав затирки входят два компонента: **А** –густая паста, **В** –отвердитель, ТУ 5716-001-50697319-2015 или аналог, время высыхания-24ч, ширина шва - 1÷15 мм, расход - 6 кг/ 1м²,температура нанесения: от +18 до +23 °С, температура эксплуатации: от -30 до +100 °С, основа- [эпоксидная](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/epoksidnye-zatirki-dlya-plitki-73364/), жизнеспособность раствора не менее 40мин., влагостойкий, морозостойкий, вид тары пластиковое 5кг ведро, коэффициент кислот стойкости не менее 95%, коэффициент щелочестойкости, не менее 95%, предел прочности при сжатии не менее 50 Мпа, предел прочности на растяжение не менее 22 Мпа, сопротивление текучести (стойкость к оплыванию) не более 2мм.  Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий транспортировки – не менее 6 месяцев с даты производства. | կգ | 50 | 4000 | 200000 |
| 3 | 44112450 | Տեխնիկական թիթեղ  Техпластина | պոլիզոբուտիլեն ПСГ, ТУ 38 105203-87 կամ համարժեքը , հաստու-թյունը 2.4÷2.8 մմ, պայմանական կտրման ամրու-թյունը ոչ պակաս 1.5 ՄՊա, հարաբերական երկարացումը ոչ պակաս 390%, եռակցման կարի ամրությունը ոչ պակաս 490.3 Ն/մ, խտությունը 1300–1550կգ/մ³։  Պահպանման երաշխիքային ժամկետը- 12 ամիս է, չի թույլատրվում պահպանումը առանց փաթեթավորման։  полиизобутиленовая ПСГ, ТУ 38 105203-87 или аналог, толщина 2,4÷2,8мм, условная прочность при разрыве не менее 1,5Мпа, относительное удлинение не менее 390%, прочность сварного шва не менее 490,3 Н/м, плотность 1300-1550 кг/м3 .  Гарантийный срок хранения- 12 месяцев, не допускается хранение пластины без упаковки. | մ2 | 62 | 6100 | 378200 |
| 4 | 24911300 | Սոսինձ  Клей | սոսինձ 88-НП, ТУ 38 105540-85 կամ համարժեքը, ծախսը՝ 250÷ 300գ/մ², քիմիակայուն, մածուցիկ միատարր հեղուկ, պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 6 ամիս։  клей 88-НП, ТУ 38 105540-85 или аналог, расход- 250÷300гр/ м², химически стойкая, вязкая однородная жидкость, гарантийный срок хранения 6 месяцев. | կգ | 25 | 2000 | 50000 |
| 5 | 44221260 | Պեմզաբլոկ Пемзоблок | 20х20х40սմ(см) | մ3 | 32 | 15630 | 500160 |  |  |
| 6 | 44221260 | Պեմզաբլոկ Пемзоблок | 10х20х40սմ(см) | մ3 | 24 | 21250 | 510000 |
| 7 | 44112450 | Տանիքի ծածկ  Кровля | Վերին շերտ, նյութը փաթեթային, ջերմամեկուսիչ բիտումային, բիկրոստ ЭКП-4 (Э-հիմքը պատրաստված է պոլիէսթերից, K-շերտը խոշոր հատիկավոր լցանյութից, П -շերտը պատված է պոլիմերային թաղանթով), ավազի հատիկները մոխրագույն, 1.0х10մ (10մ²): Պետք է արտադրված լինեն մատակարարումից ոչ շուտ քան 12 ամիս առաջ:  Верхный слой, материал рулонный, гидроизоляционный битумный, бикрост ЭКП-4 (Э-основания из полиэстера, К-слой из крупнозернистой посыпки, П-  слой покрыт полимерной пленкой), гранул серый, размер 1.0х10м (10м²). Должны быть изготовлены не ранее чем за 12 месяцев до поставки. | մ2 | 500 | 1500 | 750000 |
| 8 | 44112140 | Լամինատե հատակներ  Ламинат (полa) | Բաց շագանակագույն, չափսը՝ 1200x190x8մմ, դաս՝ (класс) 32, լրակազմ պառալոն հաստությունը 5մմ,100մ2 գլանափաթեթով  Светло коричневого цвета, размер 1200x190x8мм, класс 32, в сборе паралон толщина 5мм, 100м2 рулон. | մ2 | 300 | 4000 | 1200000 |  |  |
| 9 | 44171300 | Շրիշակ  Плинтус | Պատրաստված MДФ–ից, բաց շականակագույն L=2.5մ  Изготовлено из МДФ, светло-коричневых полов L=2.5м | մ | 50 | 2000 | 100000 |
| 10 | 44191700 | Ասբեստի փոշի  Асбопорошок | A-6K-30 ԳՕՍՏ 12871-2013, ТУ 5221-010-00281476-2015 կամ համարժեքը, միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +500˚C, հալման ջերմաստիճանը՝ +1500˚C, 10÷50կգ պարկերով:  А-6К-30 ГОСТ 12871-2013, ТУ 5221-010-00281476-2015 или аналог, температура рабочей среды: +500˚C, температура плавления +1500˚C, 10÷50кг мешками. | կգ | 500 | 1000 | 500000 |
| 11 | 24911900 | Սալիկի սոսինձ  Плиточный клей | 20÷60 կգ պարկերով, թթվադիմացկուն սալիկի սոսինձ երկբաղադրիչով, խառնուրդի կենսունակությունը 20°C – 60րոպ, սեղման ամրության սահմանը ոչ պակաս > 45ՄՊա, ձգման ամրության սահմանը ծռման դեպքում ոչ պակաս > 30ՄՊա, թըթվադիմացկունությունը (H2SO4 20%)- 95%, հիմքերին դիմացկունությունը (NaOH 20%) - 95%, հարակցումը բետոնի հետ ոչ պակաս > 3,5ՄՊա, հարակցումը կե-րամիկային, բազալտին ոչ պակաս > 2ՄՊա, շահագործման ջերմաստիճանը -30° -ից մինչև 100°։ Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 8 ամիս։  Мешках по 20÷60 кг, кислотоупорный клей двухкомпонентный, жизнеспособность смеси при 20°C – 60мин, предел прочности при сжатии, не менее> 45МПа, предел прочности на растяжение при изгибе, не менее> 30Мпа, кислотостойкость (H2SO4 20%) - 95%, щелочестойкость (NaOH 20%) - 95%, адгезия к бетону, не менее> 3,5Мпа, адгезия к керамике, базальту, не менее> 2Мпа, температура эксплуатации – от -30° до 100°, расход- 2÷3мм толщине 5÷6кг/1м². С наличием срока годности не менее 8 месяцев. | կգ | 2600 | 950 | 2470000 |  |
| 12 | 44831200 | Քսահարթման նյութ  Затирка | Քիմիապես կայուն քսանյութ թթվադիմացկուն սալիկ-ների կարերի համար, ունի երկբաղադրիչ էպոկսիդա-յին բաղադրություն,գույնը` շականակագույն, քաշը՝ 1.5÷3 կգ,պիտ. ժամկետը առնվազն 8 ամիս  Химически стойкая затирка для швов кислотоупорных плиток, имеет двухкомпонентный эпоксидный состав, цвет коричневая, вес- 1.5÷3кг. С наличием срока годности не менее 8 месяцев | կգ | 50 | 2500 | 125000 |  |  |
| 13 | 44831700 | Թթու  Кислота | «Люмед» կամ համարժեքը «Ясхим», ծախսը՝ 100÷250գ/մ² , բաղադրության պահպանման ժամանակը` 10÷30րոպ., պաշտպանության ժամկետը՝ մինչև 12 տարի, պահպանման ժամկետը՝ 36ամիս, թողարկման ձևը՝ պատրաստի լուծույթ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ շիշ տրիգերով- 0,5լ, պլաստիկ տարա- 1լ։ Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելության ժամկետը առնվազն 10 ամիս։  «Люмед» или эквивалентный «Ясхим», расход 100 – 250 гр/м2, время выдержки состава: 10÷30 мин., срок защиты-  до 12 лет, срок хранения- 36 месяцев, форма выпуска-  готовый раствор, фасовка- пластиковый бутыль с триггером 0,5 л, пластиковая канистра 1 л. С наличием срока годности не менее 10 месяцев. | լիտր | 50 | 1500 | 75000 |
| 14 | 31221242 | Դյուբել  Дюбель | Դյուբել ` 6x50. Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն կամ նեյլոն։  Дюбель 6Х50.  Материал полипропилен или нейлон. | հատ | 1000 | 5 | 5000 |
| 15 | 44531130 | Պտուտակ  Саморез | 4x45 (прессшайбой) սուր ծայրով (առանց գայլիկոնի), ցինկապատ, առանց կոնուսի, կիսագնդաձև գլխիկով, խաչաձև շլիցով, գալարները մինչև վերջ: 4x45 (прессшайбой), с острим кончиком, без сверла, оцинкованный, без конуса, полусферическая головка, крестообразный шлиц, резьба до головки. | հատ | 1000 | 12 | 12000 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новой, неиспользованной.
2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней
3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней
4. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов.
6. Менеджер по контракту М. Карапетян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | | | | | |
| II | III | IV | V | VI | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
| 1 | 24911900 | Էպոքսիդա-յին սոսինձ | կգ | 500 | 4000 | 100% | 100% | 100% | - | - | 2000000 |
| 2 | 44831200 | Էպոքսիդա-յին քսանյութ | կգ | 50 | 4000 | 100% | 100% | 100% | - | - | 200000 |
| 3 | 44112450 | Տեխնիկական թիթեղ | մ2 | 62 | 6100 | 100% | 100% | 100% | - | - | 378200 |
| 4 | 24911300 | Սոսինձ | կգ | 25 | 2000 | 100% | 100% | 100% | - | - | 50000 |
| 5 | 44221260 | Պեմզաբլոկ | մ3 | 32 | 15630 | 100% | 100% | 100% | - | - | 500160 |
| 6 | 44221260 | Պեմզաբլոկ | մ3 | 24 | 21250 | 100% | 100% | 100% | - | - | 510000 |
| 7 | 44112450 | Տանիքի ծածկ | մ2 | 500 | 1500 | 100% | 100% | 100% | - | - | 750000 |
| 8 | 44112140 | Լամինատե հատակներ | մ2 | 300 | 4000 | 100% | 100% | 100% | - | - | 1200000 |
| 9 | 44171300 | Շրիշակ | մ | 50 | 2000 | 100% | 100% | 100% | - | - | 100000 |
| 10 | 44191700 | Ասբեստի փոշի | կգ | 500 | 1000 | 100% | 100% | 100% | - | - | 500000 |
| 11 | 24911900 | Սալիկի սոսինձ | կգ | 2600 | 950 | 100% | 100% | 100% | - | - | 2470000 |
| 12 | 44831200 | Քսահարթման նյութ | կգ | 50 | 2500 | 100% | 100% | 100% | - | - | 125000 |
| 13 | 44831700 | Թթու | լիտր | 50 | 1500 | 100% | 100% | 100% | - | - | 75000 |
| 14 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 1000 | 5 | 100% | 100% | 100% | - | - | 5000 |
| 15 | 44531130 | Պտուտակ | հատ | 1000 | 12 | 100% | 100% | 100% | - | - | 12000 |

Ծանոթություն**.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ -ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։- Վճարումը կիրականացվի Պատվիրատուի պահանջով փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա: