Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր

Խմածությունը չափող սարքի փչիկ

Փչիկը նախատեսվում է օգտագործելու խմածությունը չափող սարքում:

Մարդու արտաշնչած օդում ալկոհոլի պարունակությունը կամ բացակայությունը որոշվում է անհատական հիգիենիկ փչիկների միջոցով, որը նախատեսված է մեկ անգամյա օգտագործման համար:

Ֆիզիկական հատկությունները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ապրանք | Արդյունք | | Բնութագիր |
| I - A | IV - A |
| Խտություն /գ/սմ / | 0,899 | 0,884 | 0,880 – 0,913 |
| Հալման աստիճան C | 175 – 179 | 174 – 180 | 160 – 180 |
| Հեքսանի էքստրակտ % | < 1.0 | < 1,0 | 6,4 ոչ ավելի |
| Քսիլոլի էքստրակտ % | 2,8 | 2,6 | 9,8 ոչ ավելի |
| Չափերը | 111 x 14.5 մմ |  |  |
| Քաշը (100 հատ) | 0.3կգ |  |  |
| Հաստատում հիգիենիկ հատկանիշներ | Համապատասխանությունը ԱՄՆ-ի F.D.A. C.F.R. 21, մաս՝ 177.1520-ի հետ |  |  |
| Պարտադիր պայման` Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Փաթեթավորումը՝ անհատական, հիգիենիկ պոլիէթիլենով, պարտադիր հայերեն լեզվով պոլիէթիլենի վրա տպագրված հետևյալ գրառումները՝  1. մեկ անգամյա օգտագործման համար  2. չօգտագործել, եթե փաթեթավորումը վնասված է  3. 100% հիգիենիկ  4. վաճառքի ենթակա չէ  5. պահպանման ժամկետը – անսահմանափակ  6. Համապատասխանությունը ԱՄՆ-ի F.D.A. C.F.R. 21, մաս՝ 177.1520-ի հետ  7. Պարտադիր պայման` Ապրանքը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը մատակարարի կողմից:  ***Եթե մասնակցի կողմից ներկայացվում է խմածությունը չափող` Alcovisor Jupiter X/RP սարքը արտադրող ընկերության կողմից չարտադրված ապրանք /փչիկ/, ապա մասնակիցը հայտով պարտավոր է ներկայացնել սարքը արտադրող ընկերության կողմից ապրանքի /փչիկի/ համատեղելիության մասին հավաստող փաստաթուղթ։*** | | | |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дудка прибора для измерения пьянства

Дудка предназначена для использования в приборе для измерения пьянства.

Содержание или отсутствие алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе определяется с помощью индивидуальных гигиенических дудок, предназначенных для одноразового использования.

Физические свойства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукт | Результат | | Характеристика |
| I - A | IV - A |
| Плотность /г/см/ | 0,899 | 0,884 | 0,880 – 0,913 |
| Степень плавления C | 175 – 179 | 174 – 180 | 160 – 180 |
| Экстракт гексана % | < 1.0 | < 1,0 | 6,4 не более |
| Экстракт ксилола % | 2,8 | 2,6 | 9,8 не более |
| Размеры | 111 x 14.5 мм |  |  |
| Вес (100 штук) | 0.3 кг |  |  |
| Подтверждение гигиенических особенностей | Соответствие США F.D.A. C.F.R. 21, с частью 177.1520 |  |  |
| Обязательное условие՝ товары должны быть новыми и неиспользованными. Упаковка՝ следующие записи, напечатанные на индивидуальном гигиеническом полиэтилене, обязательном армянском языке՝  1. для одноразового использования  2. не использовать, если упаковка повреждена  3. 100% гигиенический  4. не подлежит продаже  5. срок годности – неограниченный  6. Соответствие США F.D.A. C.F.R. 21, с частью 177.1520  7․ Обязательное условие՝ одукт должен быть новым, неиспользованным․ Перевозка поставщиком  **Если участник представляет продукт (печатную плату), не произведенный компанией, производящей устройство для измерения потребления алкоголя Alcovisor Jupiter X/RP, участник обязан представить в заявке документ, подтверждающий совместимость продукта /печатной платы/ с компанией, производящей устройство.** | | | |